Technická a bezpečnostní informace

# EKOLUBE  ML

Plastické mazivo EKOLUBE ML je silikonová pasta s vysokým obsahem PTFE, bílého vzledu odolná vůči vlhkosti,vodě, páře, louhům, kyselinám, olejům, kyslíku, vakuu a dlouhodobým atmosferickým vlivům. Dlouhodobě odolává nízkým i vysokým teplotám. Je původně koncipována jako životnostní mazivo na mostní ložiska, kde odolává dlouhodobě atmosferickým vlivům. Má však další, velmi široké aplikační využití.

EKOLUBE ML je vyrobeno na bázi silikonového gelu s vysokým obsahem PTFE, který dodává základnímu aerogelu bílý vzhled a vynikající mazací vlastnosti. Mazivo vykazuje vysokou tixotropnost a díky nízkému povrchovému napětí kapalné složky má vynikající zatékavost, takže snadno vyplňuje mikropóry povrchů a působí jako účinné separátory. Dobře smáčí a lne k suchým povrchům kovů, keramiky plastům a sklu, které chrání proti vlhkosti, vodě, metanolu, glykolu a minerálním olejům.

Použití: Plastické mazivo EKOLUBE ML se uplatňuje se jako mazací prostředek pro mazání jemných mechanismů, šoupátek průtokoměrů, ventilů, a to i v potravinářství. V elektrotechnice jako tlumící a dielektrické medium. Rovněž nachází uplatnění jako vysokoteplotní mazivo do teplot až 220°C na pomaloběžná valivá i kluzná ložiska, šrouby, při mazání vakuových zařízení a kyslíkových armatur. Nenarušuje gumu ani plast.hmoty. Má dobré konzervační a životnostní parametry. Teplotní rozsah použití -70°C až 180°C, krátkodobě až 220°C.

Fyzikální a chemická odolnost: Pasta EKOLUBE ML je nehořlavá , není těkavá ani za vysokého vakua a není narušována ani ostrou vodní párou. Při provozních teplotách -70°C až 150°C vykazuje pouze malou změnu konzistence. Při trvalých teplotách nad 180°C dochází na vzduchu k pomalé oxidaci kapalné složky pasty, jejíž produkty  mohou působit korozívně na některé konstrukční materiály. Pasta EKOLUBE ML má velmi dobrou odolnost proti zředěným roztokům kyselin, alkálií a solí. Nerozpouští se ve vodě, glykolu metanolu a minerálních olejích, neodolává benzínu, toluenu, xylenu, trichloretylenu a podobným organickým rozpouštědlům.

Zdravotně-technické a bezpečnostní informace: Plastické mazivo EKOLUBE ML je biologicky nezávadné a nezpůsobuje podráždění pokožky. Při vniknutí pasty do oka dochází k slzení jako v případě vniknutí cizího předmětu. Podle zákona 350/2011Sb. a nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), není mazivo klasifikováno jako nebezpečné ani nesplňuje další požadavky na zpracování bezpečnostního listu.

Zařazení podle:

| ISO 6743/9 | L-X EFIA 2 |
| --- | --- |
| DIN 51502 | KF 2 R - 70 |

Technická data:

| Název | EKOLUBE ML |
| --- | --- |
| Barva | bílá |
| Třída NLGI | 2 |
| Penetrace při 25 °C (10-1 mm) | 280-300 |
| Teplotní rozsah použití (trvale) | -70 °C do +180 °C |
| Bod skápnutí (°C) | >230 °C |
| Tuhé mazivo (%) | > než 50% PTFE-Teflon® |
| Viskozita zákl. oleje při 40 °C (mm2/s) | 260 |
| Odlučivost oleje 150 °C/24 hod., % hm. max. | 2 |
| Těkavost oleje při 150°C/24 hod.,% hm. max. | 5 |
| Z Číslo kyselosti mg KOH/g max. | 0,04 |

Balení: 250 g, 500 g , 8 kg  plastová dóza.

Skladování: v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu min. 24 měsíců od data výroby.

Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno, tel. +420 543 251 596,  www.ekolube.cz  www.oleje.cz